卫生职称（初中级）考试

《考场密押100题》

>> 口腔医学技术（师）205–专业知识与专业实践能力 <<

1、A1型题

【单】以下关于金瓷冠基底冠的描述，哪项是不正确的？（  ）

A 与预备体密合度好

B 支持瓷层

C 金瓷衔接处为刃状

D 金瓷衔接处避开咬合区

E 唇面为瓷层留出0.85～1.2mm间隙

答案：C

解析：金瓷结合区域不能形成刃状，否则烧结的陶瓷没有足够的厚度，容易导致崩瓷。

2、A1型题

【单】近中基牙向缺隙侧倾斜所划出的观测线是（  ）

A 颊舌、近远中倒凹都大

B 近中倒凹大

C 远中倒凹大

D 颊侧倒凹大

E 舌侧倒凹大

答案：C

解析：近中基牙向缺隙方向倾斜，远中倒凹大，颊、舌面的主要倒凹区靠近缺隙。

3、A1型题

【单】Ⅱ型观侧线基牙的倒凹区在（  ）

A 近缺隙侧

B 远缺隙侧

C 颊侧

D 舌侧

E 近、远缺隙侧倒凹区都大

答案：A

解析：Ⅱ型观测线是指基牙向缺隙方向倾斜，颊、舌面的主要倒凹区靠近缺隙。

4、A1型题

【单】设计可摘局部义齿使用观测器的主要作用是（  ）

A 确定基牙的外形高点线

B 确定卡环各部安放的位置

C 确定基牙数目

D 确定基托伸展范围

E 以上都对

答案：B

解析：观测器用于按共同就位道方向画出基牙的导线，确定基牙的倒凹区与非倒凹区，卡环体位于非倒凹区，卡环臂位于倒凹区。所以导线是卡环设计和制作的依据。

5、A1型题

【单】所谓均凹法就是使可摘局部义齿的共同就位道等于缺隙两端基牙的（  ）

A 牙长轴

B 牙长轴交角的平分线

C 观测线

D 支点线

E 外形高点线

答案：B

解析：均凹法是将模型方向调节在各基牙的近远中向和颊舌向倒凹比较平均的位置，使两端和两侧基牙都有一定程度的倒凹。即共同就位道方向为两端基牙长轴交角的平分线方向。

6、A1型题

【单】填补倒凹的目的是（  ）

A 保证义齿顺利就位

B 提高戴义齿效率

C 节省材料和时间

D 消除基托对牙槽骨、龈乳头等软硬组织的压迫

E 以上都是

答案：E

解析：填补倒凹的目的是为了保证义齿顺利就位，提高戴义齿效率，节省材料，节省时间，消除基托对牙槽骨、龈乳头等软硬组织的压迫。

7、A1型题

【单】下列哪项具有Ⅰ型观测线？（  ）

A 近缺隙侧大，远缺隙侧小

B 近缺隙侧和远缺隙侧都小

C 近缺隙侧和远缺隙侧相等

D 近缺隙侧小，远缺隙侧大

E 近缺隙侧和远缺隙侧都大

答案：D

解析：工型观测线具有基牙向缺隙的相反方向倾斜，颊、舌面的主要倒凹区远离缺隙。Ⅱ型观测线是基牙向缺隙方向倾斜，颊、舌面的主要倒凹区靠近缺隙。

8、A1型题

【单】义齿的就位道指的是（  ）

A 义齿的平行戴入的方向

B 义齿的斜向戴入的方向

C 义齿的旋转戴入的方向

D 义齿从缺隙中取出的角度和方向

E 义齿戴入缺隙的方向和角度

答案：E

解析：义齿的就位道是指义齿戴入缺隙的方向和角度，它与义齿从缺隙中取出的角度相同而方向相反。每一副义齿都按原一定的方向和角度戴入缺牙空隙。各类义齿的取戴方向和角度虽有差别，但基本上可分为平行戴入、斜向戴入和旋转戴入3种类型。

9、A1型题

【单】填倒凹的部位（  ）

A 靠近缺隙的基牙、邻缺隙牙邻面的倒凹

B 基托覆盖区内所有余留牙舌面的倒凹及龈缘区

C 妨碍义齿就位的软组织的倒凹

D 骨尖处、硬区和未愈合的伤口处

E 以上都是

答案：E

解析：填补倒凹是为了保证义齿顺利就位，消除基托对牙槽骨、龈乳头等软硬组织的压迫。对靠近缺隙的基牙、邻缺隙牙邻面的倒凹、基托覆盖区内所有余留牙舌面的倒凹及龈缘区、妨碍义齿就位的软组织的倒凹、骨尖处、硬区和未愈合的伤口处都应填补。

10、A1型题

【单】有关填倒凹部位不正确的是（  ）

A 靠近缺隙的基牙邻面的倒凹

B 邻缺隙牙邻面的倒凹

C 靠近缺隙的基牙颊面的倒凹

D 基托覆盖区内所有余留牙舌面的倒凹

E 骨尖处、硬区和未愈合的伤口处

答案：C

解析：填倒凹的部位是靠近缺隙的基牙、邻缺隙牙邻面的倒凹；基托覆盖区内所有余留牙舌面的倒凹及龈缘区；妨碍义齿就位的软组织的倒凹；骨尖处、硬区和未愈合的伤口处。靠近缺隙的基牙颊面的倒凹是固位体要利用的倒凹。

11、A1型题

【单】以下不是设计覆盖义齿暴露牙周基托设计原则的是（  ）

A 尽可能少覆盖龈边缘

B 以金属为邻面边缘

C 基牙数目越多基托暴露可越多

D 暴露牙周基托可消除基托对边缘龈的机械刺激

E 暴露牙周基托增加了基托周围的菌斑堆积，需加强清洁

答案：E

解析：近年的实验研究结果表明，覆盖义齿暴露牙周的基托可减少基托周围的菌斑堆积，防止食物嵌塞，允许自由的唾液冲刷牙龈及一定程度的自洁作用，基牙周围暴露的基托可以方便在戴入义齿时以邻间隙刷清洁根帽周围的邻面，义齿基托邻面可作为导平面自动引导邻间隙刷的刷毛朝向边缘。

12、A1型题

【单】在排列下颌后牙时，应先排列（  ）

A 第一磨牙

B 第二磨牙

C 第一前磨牙

D 第二前磨牙

E 以上均可

答案：A

解析：下颌第一磨牙是一个稳定的咬合标志位。排牙时一般先确定下颌第一磨牙的牙位，其他牙的位置关系才能确定下来。因此该题的答案是A项。

13、A1型题

【单】下列不是前牙具备功能的是（  ）

A 发音

B 美观

C 切割食物

D 捣碎食物

E 以上都是

答案：D

解析：前牙最主要的功能是美观功能，其次是发音和切割功能。捣碎食物是后牙的主要功能，E项是干扰项。因此该题的正确答案是D项。

14、A1型题

【单】后牙的主要功能包括（  ）

A 美观

B 切割

C 发音

D 呼吸

E 咀嚼食物

答案：E

解析：后牙的功能以咀嚼为主，即以压碎、捣细、研磨食物为主。美观、切割、发音主要是前牙的功能，D项是干扰项。因此，该题的正确答案应是E项。

15、A1型题

【单】下面不是人工塑料牙特点的是（  ）

A 色泽好

B 形态多样

C 韧性大

D 耐磨损

E 易调磨

答案：D

解析：人工塑料牙具有色泽自然、形态多样、韧性大、易调磨，与基托为化学性连接等优点，但与瓷牙相比，硬度较差、易磨损，不够致密等是其缺点。因此，该题的正确答案应是D项。

16、A1型题

【单】当导线与牙冠外形高点线一致时表明（  ）

A 牙齿长轴线与水平面垂直的情况下测绘的

B 牙齿长轴线向舌腭侧倾斜的情况下测绘的

C 牙齿长轴线向唇颊侧倾斜的情况下测绘的

D 牙齿长轴线与水平面成一定角度的情况下测绘的

E 确定共同就位道后，基牙的长轴线与水平面垂直的情况下测绘的

答案：E

解析：牙冠外形高点线和导线的区别在于：前者是在牙齿长轴线与水平面垂直的情况下测绘的；后者是在确定共同就位道后测绘的，此时牙齿长轴线不一定与水平面垂直。只有当确定共同就位道后，基牙的长轴线与水平面垂直时，导线与牙冠外形高点线才表现为一致。

17、A1型题

【单】全口义齿制作后堤区的目的是为了有效利用（  ）

A 表面张力

B 吸附力

C 牵张力

D 大气压力

E 咬合力

答案：D

解析：全口义齿能附着在上下颌骨上主要是由于吸附力、表面张力和大气压力等物理作用。上腭前后颤动线之间的组织有一定弹性，通过取模时加压或模型上修整形成后堤区，可使制作出的义齿在该部位能对组织形成一定的压力，起到边缘封闭的作用，在基托和黏膜间形成负压，从而充分利用大气压力的作用来固位。

18、A1型题

【单】上半口义齿蜡基托的封闭区是（  ）

A 腭小凹

B 歆突区

C 上颌结节

D 上颌颊角区

E 上颌后堤区

答案：E

解析：上颌后堤区是上颌义齿基托后缘向组织方向高出的部分，当义齿在口内就位后，义齿后堤与软硬腭交界处的黏膜组织紧密接触，防止空气进入，形成良好的后缘封闭，有利于义齿的固位。

19、A1型题

【单】上下无牙颌的主承托区是（  ）

A 牙槽嵴的唇颊侧

B 牙槽嵴的舌腭侧

C 牙槽嵴顶的部分

D 牙槽嵴的唇颊及舌腭侧

E 牙槽嵴顶及唇颊、舌腭侧

答案：C

解析：主承托区是承担义齿咀嚼压力的主要区域，包括上下颌牙槽嵴顶，以及除上颌硬区之外的硬腭水平部分。副承托区包括上下颌牙槽嵴的唇颊及舌腭侧斜面，不能承担较大的咀嚼压力，可抵抗义齿受到的水平向作用力，利于义齿的稳定。

20、A1型题

【单】以下不是制作暂基托材料的是（  ）

A 蜡片

B 虫蜡板

C 自凝树脂

D 光固化树脂

E 热凝树脂

答案：E

解析：蜡片、虫蜡板、自凝树脂、光固化树脂均为制作暂基托的材料，热凝树脂为制作恒基托的材料。

21、A1型题

【单】下列关于全口义齿蜡型基托的范围，哪项是错误的（  ）

A 唇颊侧止于唇颊黏膜与牙槽嵴唇颊黏膜的反折线，让开唇颊系带

B 下颌舌侧止于口底黏膜与牙槽嵴舌侧黏膜的反折线，让开舌系带

C 上颌后缘止于腭小凹两侧翼上颌切迹的连线

D 下颌后缘止于磨牙后垫的1/2～2/3

E 以上均正确

答案：C

解析：上颌后缘应在腭小凹后2mm处形成后堤区，以起到边缘封闭的作用。

22、A1型题

【单】基托磨光面外形要求，下列哪项错误？（  ）

A 要有利于固位

B 美观

C 自然

D 表面光洁

E 呈凸面状

答案：E

解析：在基托磨光面的唇、颊、舌、腭面形成凹面，使基托外形与唇、颊、舌肌的作用力方向相适应，从而有利于义齿的固位。

23、A1型题

【单】作为全口义齿的人工牙，下列不是塑料牙优点的是（  ）

A 外形好

B 与基托的结合性好

C 韧性好

D 耐磨性好

E 质地轻

答案：D

解析：塑料牙作为全口义齿的人工牙，与瓷牙比，具有质地轻、韧性好的优点，与基托结合性好，但耐磨性差。

24、A1型题

【单】全口义齿的后牙排列若明显偏离牙槽嵴顶，其可能产生的不利影响不包括（  ）

A 义齿稳定性差，易向颊舌向摆动

B 义齿易造成牙槽嵴压痛

C 义齿会加速牙槽嵴的吸收

D 影响美观

E 义齿容易折断

答案：D

解析：全口义齿的后牙排列若明显偏离牙槽嵴顶，会带来不利的杠杆作用，导致义齿固位稳定性差，颊舌向摆动，造成牙槽嵴压痛，加速牙槽嵴的吸收，上颌全口义齿还容易于中线处折断。

25、A1型题

【单】义齿软衬中如软衬材料厚度大于2mm，最可能出现下列哪个问题？（  ）

A 义齿变形

B 软衬材料聚合不全

C 义齿压痛

D 软衬材料与基托树脂结合不良

E 义齿固位力下降

答案：D

解析：适合的软衬厚度为1～2mm，过厚易导致软衬材料与基托树脂结合不良。

26、A1型题

【单】反装法装盒适用下列哪种义齿类型？（  ）

A 少数前牙缺失的局部活动义齿

B 全口义齿

C 单个后牙缺失的局部活动义齿

D 活动矫治器

E 腭护板

答案：B

解析：反装法是将模型包埋固定在下层型盒，暴露人工牙、基托及支架，以翻到上层型盒；常用于全口义齿或缺牙较多的局部活动义齿。所以答案是B项。

27、A1型题

【单】只暴露基托蜡型舌腭面，义齿各部分均包埋固定在下半盒内的装盒方法是（  ）

A 混装法

B 分装法

C 整装法

D 分装法或混装法

E 分装法或整装法

答案：C

解析：正装法是将支架、人工牙、模型包埋固定在下层型盒，暴露人工牙舌腭面及蜡基托，又称整装法或直立法。所以答案是C项。

28、A1型题

【单】全口义齿的装盒方法属于（  ）

A 混装法

B 分装法

C 整装法

D 分装法或混装法

E 分装法或整装法

答案：B

解析：反装法，又称分装法或倒置法。常用于全口义齿的装盒。所以答案是B。

29、A1型题

【单】热凝塑料基托变形的原因，不包括（  ）

A 开盒过早

B 煮牙时间过长

C 基托厚薄不匀

D 装盒压力过大

E 在橡胶期填塞塑料

答案：B

解析：热凝塑料基托变形的原因有：基托厚薄不匀、装盒压力过大、填胶过迟、升温过快、开盒过早。所以答案是B项。

30、A1型题

【单】与间接软衬法相比较，直接软衬法的优点是下列哪项？（  ）

A 衬垫过程易于控制

B 易获得均匀衬垫层

C 操作简单，准确性高

D 对黏膜安全无刺激

E 直接法软衬材料物理性质较好

答案：C

解析：间接法软衬过程易于控制，更易获得均匀衬垫，材料理化性质优于直接法，对黏膜更安全。

31、A1型题

【单】衔接于二段式种植体的植入体头端的辅件除（  ）外。

A 覆盖螺丝

B 愈合基台

C 转移体

D 植入体代型

E 基台代型

答案：D

解析：二段式种植体的辅件主要用于种植义齿的制作，其中植入体代型衔接于基台代型的尾端，并翻制到石膏模型中。

32、A1型题

【单】义齿软衬后出现软衬材料与基托分离，以下哪项因素与之无关？（  ）

A 结合面没有涂布单体

B 结合面涂布单体不均匀

C 重衬过程中义齿表面没有彻底清洁脱脂

D 软衬材料过厚

E 义齿基托过厚

答案：E

解析：软衬材料过厚易导致软衬材料与基托树脂结合不良，而义齿基托厚度不会影响两者的结合。

33、A1型题

【单】隐形义齿铸道的设计正确的是（  ）

A 舌腭侧与唇颊侧各设计一条铸道

B 铸道固定于蜡型上缘下2mm处

C 铸道固定于蜡型中央

D 铸道直径约1～2mm

E 铸道垂直于蜡型表面放置

答案：B

解析：隐形义齿舌腭侧应放置2～5条铸道，唇颊侧放置1～4条铸道，铸道固定于蜡型上缘下2mm处，分铸道直径约2～3mm，主铸道直径约8mm，铸道应与蜡型长轴成45°角，而不是垂直于蜡型表面。

34、A1型题

【单】冠桥熔模制作的材料除（  ）外。

A 自凝树脂

B 光固化树脂

C 树脂蜡

D 硅橡胶

E 铸造蜡

答案：D

解析：熔模制作的材料通常用铸造蜡、树脂蜡、自凝树脂、光固化树脂等材料制作。

35、A1型题

【单】以下哪种类型的固位体适用于牙冠短，相邻两牙有自然间隙的游离端缺失修复？（  ）

A 杆式卡环

B 环形卡环

C 应力中断式卡环

D 联合卡环

E RPI卡环

答案：D

解析：联合卡环又称楔形卡环，多用于设置在游离端缺失另一侧基牙牙冠短，相邻两牙有自然间隙的间接固位体。

36、A1型题

【单】利用一次焊接法焊接金属的特点，不正确的是（  ）

A 准确性高

B 操作简便

C 不易损坏模型

D 焊接无需包埋

E 焊件不易变形

答案：C

解析：一次法焊接存在容易烧坏工作模型的缺点。

37、A1型题

【单】利用银焊法焊接固定矫治器的带环时，银焊合金片应剪成的宽度是（  ）

A 0.5mm

B 1mm

C 1.5mm

D 2mm

E 2.5mm

答案：C

解析：银焊合金片要剪成1.5mm的长条状，以利于熔化和夹持。

38、A1型题

【单】以下主要用来焊接高熔合金的焊接方法是（  ）

A 点焊

B 电阻钎焊

C 银焊

D 微束等离子焊

E 锡焊

答案：D

解析：微束等离子焊利用微束等离子弧作热源，用氢、氦气作保护气体，主要用来焊接不锈钢、钴铬合金和镍铬合金等高熔点合金。

39、A1型题

【单】以下微束等离子焊的优点不包括（  ）

A 热影响区小

B 焊接区范围小

C 焊件氧化少

D 有惰性气体保护

E 成本低廉

答案：E

解析：微束等离子焊的优点是焊接区范围小、有惰性气体保护、焊件氧化少、受热影响范围小。

40、A1型题

【单】焊媒的作用包括（  ）

A 加速焊料熔化

B 有利于焊料流动

C 改善焊料的湿润性

D 抗氧化，清除氧化物

E 促进氧化

答案：D

解析：焊媒可防止被焊金属表面氧化，清除金属表面的氧化膜，保证钎焊过程顺利。

41、A1型题

【单】钻铬合金焊媒的成分包括（  ）

A 硼砂、硼酸、氟化物

B 硼砂、硼酸

C 硼砂

D 氟化物

E 硼酸

答案：A

解析：钴铬合金的焊媒除硼砂和硼酸外还要加入氟化物。

42、A1型题

【单】如果缺牙区牙槽嵴吸收严重，则桥体应设计为（  ）

A 鞍式桥体

B 改良鞍式桥体

C 盖嵴式桥体

D 舟底式桥体

E 卫生桥

答案：E

解析：卫生桥仅用于剩余牙槽嵴吸收较严重且外形恢复不良或有系带异常附着等个别情况。

43、A1型题

【单】PFM桥连接体的尺寸与强度之间的关系，以下说法哪项正确？（  ）

A 固定桥承担负荷时，最重要的因素是连接体的长度

B 固定桥承担负荷时，最重要的因素是连接体的宽度

C 连接体的强度与宽度成正比

D 连接体的强度与长度成正比

E 连接体的强度与厚度成正比

答案：C

解析：固定桥承担负荷时，最重要的因素是连接体的厚度，连接体的强度与厚度的3次方成正比，与宽度成正比，与长度的3次方成反比。在临床制作中非贵金属桥连接体的厚度和宽度一般为2.5mm以上，根据情况可适当增减。断面形态一般前牙为圆三角形，后牙为圆长方形。

44、A1型题

【单】经超声清洁后的PFM金属基底放在烤瓷炉内加温除气，除气是为了（  ）

A 加强金属底层冠的强度

B 改善陶瓷的强度

C 加强金一瓷结合力

D 改善金属表面色泽

E 加强陶瓷的对光通透性

答案：C

解析：被熔化的合金在离心浇铸过程中，会带入少量气体，而气泡对金-瓷结合强度有破坏作用。通过除气操作可以去除金属表面的有机物和释放金属表层气体，以防发生瓷裂，消除可能对金一瓷结合产生不利的因素。

45、A1型题

【单】关于比色过程的某些细节，以下说法哪项正确？（  ）

A 进行牙体预备之后进行比色效果较好

B 天然牙面及比色板牙面要吹干

C 比色前医生眼睛先注视浅黄背景物体数秒钟

D 对比色结果无十分把握时，应选用比同名牙或相邻牙明度偏低、色彩偏淡的比色片

E 以上说法都正确

答案：D

解析：比色对前牙修复非常重要，比色时应设立专门的比色室，对比色的环境进行严格的规定。比色时要考虑患者年龄、性别、相关牙位的颜色变化及患者的主观要求。比色应当在患牙进行牙体预备之前进行。比色前，患者应先卸妆，并保持天然牙面及比色板牙面湿润。比色前医生眼睛先注视浅蓝色（牙色的补色）背景物体数秒钟，以获取适当的色敏感。根据研究结果显示，比色易出现色相相同，但亮度和彩度偏大的毛病，故应选用比同名牙或相邻牙明度偏低、色彩偏淡的比色片。但此时需要注意的是，高明度可以通过染色来降低明度，然而低明度却不可能通过染色来提高明度，一旦明度过低，常需要重新上瓷。

46、A1型题

【单】关于铸造全冠的蜡形制作，以下说法哪项正确？（  ）

A 为节省制作费用，可以用普通石膏替代超硬石膏

B 代型间隙涂料需要涂布两层，且肩台部分要仔细涂布完全

C 由于铸造陶瓷强度较高，蜡型的厚度可以少于0.05mm

D 制作蜡型前，可以在代型表面涂一薄层润滑油

E 以上说法全部正确

答案：D

解析：全瓷冠的代型必须使用耐火超硬石膏，制作蜡型前先用代型间隙涂料涂布两层。第一层涂后应干燥5分钟再涂第二层，两层厚度约30μm，避免不等待干燥后涂布第二层，从而影响总厚度，造成厚度不均匀。在做蜡型前，为防止蜡与代型粘结，代型表面涂一薄层润滑油，用干净的嵌体蜡铺在代型上，蜡型厚度不少于1.0mm，以保证铸造陶瓷的强度。蜡型的内面及颈缘不得出现皱纹，冠边缘处的蜡型不能超出颈缘。

47、A1型题

【单】CAD/CAM系统将传统口腔修复体的制作步骤简化成几个主要工序，以下选项哪项正确？（  ）

A 数据获取—修复体的计算机设计—数控加工

B 模型获取—人工设计—计算机加工

C 修复体设计—人工加工—计算机成品处理

D 人工设计—计算机辅助设计—计算机辅助加工

E 计算机制作蜡型—自动铸造—自动热处理

答案：A

解析：传统口腔修复体的制作方法包括取印模—灌注模型—修复体设计—包埋—装盒—铸造—热处理等多项工序，而CAD/CAM系统将诸多工序简化为数据获取—修复体的计算机设计—数控加工3个主要程序，因而缩短修复体的制作周期，节约时间。

48、A1型题

【单】下列哪项属于颌外支抗？（  ）

A Nance弓

B 舌弓

C 头帽口外弓

D 横腭杆

E 唇挡

答案：C

解析：其余四种属于颌内支抗。

49、A1型题

【单】以下哪项不属于附着体按固位方式的分类？（  ）

A 摩擦式附着体

B 机械式附着体

C 摩擦机械式附着体

D 铰链弹性附着体

E 磁性附着体

答案：D

解析：铰链弹性附着体是按附着体的使用功能分类。

50、A1型题

【单】以下水平截面的冠内精密附着体中，固位力最强的是（  ）

A H形

B T形

C V形

D I形

E 差别不大

答案：A

解析：在这些截面形态中，“H”形的接触面积最大，因而固位力最强。

51、A1型题

【单】以下关于冠内附着体和冠外附着体的描述不正确的是（  ）

A 冠内和冠外附着体均可用在固定义齿中调整就位道方向

B 冠外附着体的应用对基牙大小的要求比冠内附着体低

C 冠外附着体的主要作用是固位作用

D 冠内附着体可为义齿提供固位、稳定、支持作用

E 冠外附着体可用于修复游离端和非游离端牙列缺损的患者，冠内附着体则用于修复非游离端牙列缺损的患者

答案：E

解析：冠外附着体的主要作用是固位作用，由于其结构设计较为灵活，易于设计应力中断、扣锁等装置，故多应用于游离端义齿，尤其是缺牙区牙槽嵴条件差时。冠内附着体同样可用于游离端缺牙，需采用多基牙设计，牙槽嵴条件较好，以减少对基牙造成的扭力。

52、A1型题

【单】以下关于缓冲型和非缓冲型冠外附着体的描述不正确的是（  ）

A 非缓冲型冠外附着体常需采用两个或多个基牙形成联冠

B 缓冲型冠外附着体的义齿戴入后，允许义齿在各方向上有轻微的运动

C 缓冲型冠外附着体能为义齿提供更好支持作用

D 当缺牙区牙槽嵴条件差时，应采用缓冲型冠外附着体

E 缓冲型冠外附着体能减小传递到基牙上的侧方扭力

答案：C

解析：缓冲型冠外附着体允许义齿在各方向上有轻微的运动，对义齿支持作用较非缓冲型弱。

53、A1型题

【单】种植义齿的结构一般是的组成部分包括（  ）

A 植入体＋基台

B 牙种植体＋上部修复体

C 牙种植体＋基台＋上部修复体

D 植入体＋中央固定螺杆＋基台

E 植入体＋牙龈成型器

答案：B

解析：种植义齿是由牙种植体及其支持的上部结构组成的修复体，其中最常用的二段式牙种植体包括植入体和基台等部件。

54、A1型题

【单】种植义齿相对于常规义齿修复具有一定的优点，不包括（  ）

A 种植义齿的支持、固位和稳定功能较好

B 种植义齿修复就是即刻修复，减少患者从失牙到修复的等待时间

C 种植义齿可避免或减少对口腔余留牙的牙体预备

D 种植义齿无基托或基托面积减小，具有良好的使用舒适度

E 种植义齿特别适用于不愿磨牙的患者

答案：B

解析：种植体的植入分为即刻植入和延期植入，种植义齿的修复又可分为即刻修复和延期修复，种植体的即刻植入并即刻修复虽然取得了良好的临床疗效，但是对适应证却有严格的限制，因此并不是所有的种植义齿都可以实现即刻修复。

55、A1型题

【单】牙种植体的组成部件除（  ）外。

A 体部

B 基桩（基台）

C 小连接体

D 愈合帽

E 中央螺栓

答案：C

解析：牙种植体是种植义齿的下部结构，不包括小连接体等上部修复体部件。

56、A1型题

【单】1995年中华口腔医学会在珠海全国口腔种植学术工作研讨会上制订的口腔种植成功标准，除（  ）外。

A 种植体在行使支持和固位义齿的功能条件下无任何临床动度

B 放射学检查显示，种植体周围骨界面无透射区

C 垂直方向的骨吸收不超过手术完成时种植体在骨内部分长度的1/3

D 种植体周围形成稳定的“拟牙周膜”，种植体动度小于1mm

E 种植后无持续和（或）不可逆的下颌管，上颌窦，鼻底组织的损伤，感染和疼痛，麻木，感觉异常等症状

答案：D

解析：1995年制订的口腔种植成功标准是我国口腔种植发展史上的里程碑，它包括：种植体在行使支持和固位义齿的功能条件下无任何临床动度；放射学检查显示，种植体周围骨界面无透射区；垂直方向的骨吸收不超过手术完成时种植体在骨内部分长度的1/3种植后无持续和（或）不可逆的下颌管，上颌窦，鼻底组织的损伤，感染和疼痛，麻木，感觉异常等症状。

57、A1型题

【单】现代口腔种植修复的理论基础是（  ）

A 拟牙周膜理论

B 组织工程牙胚植入技术

C 纤维包裹理论

D 种植体一骨整合理论

E 种植体周膜理论

答案：D

解析：20世纪60年代由Branemark教授提出的种植体一骨整合理论是现代口腔种植的理论基础。

58、A1型题

【单】二段式种植体的组成包括（  ）

A 植入体和基台

B 植入体和愈合帽

C 植入体，愈合帽和中央螺杆

D 植入体和愈合基台

E 植入体和转移体

答案：A

解析：二段式种植体主要由植入体（骨内段）和基台（基桩）组成。

59、A1型题

【单】种植系统制取印模的辅助工具除（  ）外。

A 柱状转移体

B 中央固位螺杆

C 植入体代型

D 基台代型

E 印模帽（篮状转移体）

答案：B

解析：中央固位螺杆是固定基台和植入体的重要部件。

60、A1型题

【单】热凝塑料填塞的最佳时机是（  ）

A 橡胶期

B 稀糊期

C 面团期

D 黏丝前期

E 黏丝后期

答案：C

解析：热凝塑料粉液调和后，聚合变化过程大致可分为六期：湿砂期、稀糊期、黏丝期、面团期、橡胶期、硬化期。因为在面团期，热凝塑料在压力下有一定的流动性和可压缩性且不粘器械，是最适宜填塞的时机。所以答案是C项。

61、A1型题

【单】患者，左上4缺失，近远中向间隙小，咬合紧，如行隐形义齿修复，最可能出现下列哪项问题？（  ）

A 义齿灌注不足

B 义齿灌注后变形

C 人工牙与基托结合不良

D 基托内杂质

E 义齿固位不良

答案：C

解析：缺牙间隙小，咬合紧，会造成灌注时阻力较大，树脂流动不畅，导致人工牙与基托结合不良。

62、A1型题

【单】全口义齿前牙排列时，人工牙的颈部要向远中倾斜，不包括（  ）

A 上颌侧切牙

B 上颌尖牙

C 下颌中切牙

D 下颌侧切牙

E 下颌尖牙

答案：C

解析：下颌中切牙的近远中向牙轴是垂直的。

63、A1型题

【单】下面哪一项不属于全口义齿前牙排列定位的基本位？（  ）

A 前后位置

B 左右位置

C 上下位置

D 接触点位置

E 前牙倾斜度

答案：D

解析：全口义齿前牙排列的五个基本位是前后位置、左右位置、上下位置、前牙弓形和前牙倾斜度。

64、A1型题

【单】对全口义齿前牙的个性化排牙没有参考价值的因素是（  ）

A 发型

B 脸型

C 性别

D 年龄

E 性格

答案：A

解析：全口义齿前牙的个性化排牙要充分体现患者的性别、年龄和性格，同时也可参照患者的脸型选择适合的人工牙牙型。

65、A1型题

【单】当上颌弓略宽于下颌弓时，以下哪种排牙处理方式是错误的？（  ）

A 将上后牙稍排向腭侧

B 加大后牙覆盖

C 选用牙尖斜度较小的人工牙

D 磨改上磨牙舌尖的舌斜面和下磨牙颊尖的颊斜面

E 将下后牙稍排向颊侧

答案：D

解析：应该磨改上磨牙舌尖的颊斜面和下磨牙颊尖的舌斜面，以便颊、舌向排列有较大范围的调整，使上舌尖与下颊尖得以建立较好的咬合接触。

66、A1型题

【单】排列后牙时常规采用的是下列哪项方法？（  ）

A 上后牙数不变，下后牙数也不变

B 上后牙数不变，下后牙多排一个前磨牙

C 上后牙数不变，下后牙少排一个前磨牙

D 上后牙多排一个前磨牙，下后牙数不变

E 上后牙少排一个前磨牙，下后牙多排一个前磨牙

答案：C

解析：由于下颌牙弓长度明显短于上颌牙弓，下后牙可通过减数减少一个前磨牙来调整咬合。

67、A1型题

【单】义齿间接法软衬过程中，如充填完基托树脂之后放置时间不足，最可能出现下列哪项问题？（  ）

A 义齿变形

B 软衬材料聚合不全

C 义齿压痛

D 软衬材料与基托树脂结合不良

E 义齿固位力下降

答案：A

解析：义齿间接法软衬过程中，基托树脂充填之后需放置10～15分钟使其变硬，然后再充填软衬材料，如基托树脂放置时间不足，树脂强度不够，在充填软衬材料加压时易导致义齿变形。

68、A1型题

【单】隐形义齿灌注后变形的原因如下，不包括（  ）

A 基托和卡环蜡型与模型不密合

B 开盒过早，弹性材料没有完全冷却

C 去蜡后型盒螺丝未上紧

D 包埋石膏存在气泡

E 蜡型过薄

答案：E

解析：蜡型过薄易引起灌注不足及固位较差，不易导致灌注后义齿变形。

69、A1型题

【单】避免隐形义齿基托与人工牙结合不良的正确方法是（  ）

A 人工牙与模型组织面密贴

B 尽量磨薄人工牙盖嵴部

C 增厚义齿基托

D 人工牙组织面制成“T”形孔道

E 增加分铸道

答案：D

解析：隐形义齿人工牙与模型组织面必须保留一定间隙；人工牙盖嵴部调磨过薄不利于与基托结合；人工牙组织面制成“T”形孔道使灌注时材料易于通过，能够避免基托与人工牙结合不良。

70、A1型题

【单】隐形义齿制作过程中，塑料灌注后开盒过早最可能导致的问题是（  ）

A 义齿弹性降低

B 人工牙与基托结合不良

C 义齿灌注不足

D 义齿变形

E 义齿基托增厚

答案：D

解析：开盒过早，弹性材料没有完全冷却易导致义齿变形。

71、A1型题

【单】隐形义齿制作完成后发现卡环部分灌注不足，以下可能原因分析不正确的是（  ）

A 卡环蜡型较粗

B 铸道角度不当

C 材料熔化不彻底

D 蜡模腔内异物充塞

E 注道口与型盒口对位不准确

答案：A

解析：卡环蜡型较细较薄时易导致灌注不足。

72、A1型题

【单】下列哪项操作不能增强隐形义齿固位？（  ）

A 适当保留基牙倒凹

B 保证基托卡环蜡型与模型密合

C 适当增加蜡型厚度

D 适当增加基托和卡环伸展范围

E 人工牙制备固位孔道

答案：E

解析：人工牙制备固位孔道用于加强人工牙与基托的结合，对隐形义齿固位无影响。

73、A1型题

【单】采用转移焊接法对金属桥焊接后，口内复位时发现固定桥变形，不能完全复位，不可能的原因是（  ）

A 焊接时间过长

B 转移接触关系过程中，焊件移位

C 焊接时间过短

D 焊接过程中包埋的砂料碎裂

E 取模时未能准确复位

答案：C

解析：由于上颌大连接体受应力比较大，使用普通银焊焊接其强度会受到很大影响，往往使用时间不长又会断裂，较为理想的焊接方法是熔化焊。

74、A1型题

【单】在电阻钎焊焊接固定桥的过程中，焊接工作头如果接触不良，会出现下列哪种情况？（  ）

A 容易击穿固位体

B 焊接变形

C 出现假焊

D 焊头强度低

E 流焊

答案：A

解析：在电阻钎焊的焊接过程中，一定要注意使焊接工作头接触良好，若工作头接触不良，则产生的电阻大，容易击穿固位体。

75、A1型题

【单】用银焊法焊接带环上的附件时，下列哪项做法不恰当？（  ）

A 焊物用砂料包埋固定

B 酒精灯加罩，使火焰保持稳定

C 焊料剪成长条状

D 在焊缝处先加焊媒，后加焊料

E 附件在带环上的位置要合适

答案：A

解析：银焊法焊接固定矫治器带环及附件大多采用手持焊接法，即被焊物不用砂料包埋固定，而用焊镊夹持被焊物直接在酒精灯或汽油吹管的火焰上加热焊接。

76、A1型题

【单】对烤瓷熔附金属桥采用后焊接法焊接时，形成焊料球是为了（  ）

A 焊料能快速有效地充满整个焊接区

B 防止焊料熔化过快

C 使焊料缓慢降温

D 防止焊料熔化过慢

E 使焊料快速熔化

答案：A

解析：在进行炉内焊时，为了便于焊接，使焊料快速有效地充满整个焊接区，需要事先将焊料用吹管火焰烧结成一个球形，形成焊料球。

77、A1型题

【单】下列不属于烤瓷熔附金属桥后焊接的步骤是（  ）

A 利用金属基底冠复制树脂代型

B 将分段桥包埋固定

C 形成焊料球

D 预热

E 火焰引导

答案：E

解析：烤瓷熔附金属桥后焊接法是在烤瓷炉内进行的，故亦称为炉内焊接，无需火焰引导。

78、A1型题

【单】焊接钛制义齿时，采取下来了哪项主要措施？（  ）

A 包埋牢固

B 多加焊媒

C 多加焊料

D 注意抗氧化

E 接触紧密

答案：D

解析：钛材料化学性质活泼，容易发生氧化，因此焊接过程中要采用惰性气体防止氧化。

79、A1型题

【单】以下哪项不属于焊料焊接要点？（  ）

A 焊面清洁好

B 加蜡粘固和砂料包埋

C 只在焊接区局部加热

D 火焰引导焊料流动

E 放准焊料

答案：C

解析：焊接时如果没有充分预热，只在焊接区局部加热，周围的温度太低，热量很快散失，不能达到焊料的熔点，即使焊料融化，亦因周围温度低而不能迅速流布。

80、A1型题

【单】下列选项不是PFM烧烤后在牙本质、切端层中出现气泡的可能原因（  ）

A 瓷粉堆塑时混入气泡

B 烧烤时升温速度过快，抽真空速率过慢

C 烤瓷炉密封圈处有异物，影响真空度

D 基底冠表面多方向打磨

E 瓷粉中混人杂质

答案：D

解析：D项会导致不透明层（遮色层）出现气泡，而不是牙本质层及切端层中出现气泡。其他会导致遮色层出现气泡的可能原因还包括：铸造金属不够、铸造金属多次重复使用、不正确安插铸道及使用不正确的金刚砂车针打磨基底冠。

81、A1型题

【单】某技术员在进行金瓷修复体基底冠表面处理时，用铝砂喷砂去除金-瓷结合面的包埋料后，以下哪一操作步骤是不正确的？（  ）

A 用碳化硅磨除非贵金属基底金-瓷结合面的氧化物

B 用钨刚钻磨除贵金属表面的氧化物

C 一个方向均匀打磨金属表面不合要求的外形

D 使用橡皮轮磨光金属表面

E 防止在除气及预氧化后用手接触金属表面

答案：D

解析：此题目考查考生对金属基底冠桥筑瓷前处理步骤的操作细节。通常分别应用碳化硅和钨刚钻去除非贵金属和贵金属表面的氧化物，在打磨时应该按照一个方向打磨，不可以出现多方向打磨，以防烧结时出现气泡。同时应杜绝用橡皮轮抛光，因为橡皮轮里含有的金属氧化物会黏附在金属基底的表面，当烤瓷烧成时，使瓷牙变色。在除气及预氧化后避免用手接触金属表面，以防带入油污和其他杂质。

82、A1型题

【单】某技术员在堆筑牙体外形后，放入炉膛内烧结，烧烤后发现颜色与比色板相差甚远，可能是下列哪项原因？（  ）

A 遮色瓷太薄

B 遮色瓷太厚

C 金属内冠过厚

D 水分吸除过多

E 构筑体瓷、切瓷、透明瓷时瓷层移行

答案：A

解析：引起烤瓷牙烧结后变色的可能原因包括烤瓷炉内污染、真空度不够或根本未抽真空、不透明层瓷太薄、牙体层瓷太薄等。可以通过清洁炉膛，加厚不透明层、减薄金属内冠、加厚牙体层等方法来解决。

83、A1型题

【单】烤瓷冠经过烧烤后表面光滑度良好，但出现凹凸不平的现象，其可能原因为（  ）

A 烤瓷炉内污染

B 真空不好或没抽真空

C 瓷粉内粗细粒度比例不协调

D 未达到烧烤软化温度和时间

E 不透明瓷层太薄

答案：C

解析：瓷粉内粗细粒度比例不协调，细粒度成分多，由于细粒度软化温度低于粗粒度，因此在烧烤过程中细粒度向下沉，粗粒度处于原来位置，故造成烤瓷冠经过烧烤后表面光滑度良好，但出现凹凸不平的现象。需要注意的是，在筑瓷过程中没有注意吸去多余的水分，在烧结过程中水分多的地方发生大量蒸发而出现塌陷，同样会造成表面凹凸不平的情况出现。

84、A1型题

【单】患者，女，23岁，｜1缺失，1｜切端轻度腭向，间隙正常，排列人工牙时应（  ）

A 按正常弧度排列

B ｜1稍偏唇侧排列

C ｜1牙长轴与中线一致

D ｜1颜色白

E 瞳切端应轻度腭向与1｜协调一致些

答案：E

解析：为了产生前牙对称美，排牙时也应该将匣的切端轻度腭向与同名牙对称协调。因此该题的答案是E。

85、A1型题

【单】患者，男，1｜缺失，间隙稍宽，可摘局部义齿修复，排牙时，下列不合适的是（  ）

A 选用同名牙大小相等的人工牙排列，在远中留下较小的间隙

B 选用稍宽牙面后磨改人工牙的切角

C 加大人工牙的近远中向倾斜度

D 选用宽大的人工牙排列

E 选用稍宽牙面后加大人工牙的唇面凸度

答案：D

解析：当缺牙间隙稍大于正常牙的近远中宽度时，排牙时仍然要考虑与对侧同名牙的对称性。具体方法有：选用稍宽牙面后磨改人工牙的切角、加大人工牙的近远中向倾斜度、选用同名牙大小相等的人工牙排列，在远中留下较小的间隙、选用稍宽牙面后加大人工牙的唇面凸度等来增加视觉上的对称性。综合上述选项，该题的答案是D项。

86、A1型题

【单】患者，男，47岁，7621｜156缺失，54｜6作基牙，前牙区倒凹较大，行可摘局部义齿修复。为保证前牙美观效果义齿就位道的方向应为（  ）

A 由右向左

B 由后向前

C 由前向后

D 由左向右

E 以上都不是

答案：C

解析：选择义齿就位道的一般规律：后牙游离缺失时，一般采取由后向前的就位道；前牙缺失一侧后牙游离缺失，或前后牙同时又缺失者，应尽量采取由前向后的斜向就位道，这样可避免义齿与前部余留牙出现大间隙而影响美观，同时也不影响义齿的固位和稳定。因此，该题的正确答案应是C项。

87、A1型题

【单】患者，男，65岁，戴全口义齿1周，诉咬颊侧黏膜，采取下列哪项主要调整方法？（  ）

A 调磨上后牙颊尖舌斜面、下后牙颊尖颊斜面及上后牙舌尖舌斜面及下后牙舌尖颊斜面

B 调磨上后牙颊尖和下后牙舌尖

C 调磨上后牙舌尖的颊斜面和下后牙颊尖的舌斜面

D 调磨上牙颊尖远中斜面和下牙舌尖近中斜面

E 以上均是

答案：A

解析：人工牙覆盖小者，易出现咬颊，可通过调磨人工牙来加大覆盖。调磨上后牙颊尖舌斜面、下后牙颊尖颊斜面，加大颊侧覆盖，调磨上后牙舌尖舌斜面及下后牙舌尖颊斜面加大舌侧覆盖。

88、A1型题

【单】患者，男，60岁，全口义齿修复2年，上半口义齿纵裂，检查：基托纵裂从1｜1开始沿中线延至义齿后缘，采用自凝修理时，下面哪项操作是不正确的？（  ）

A 准确对位，粘结折裂基托

B 灌注石膏模型

C 涂塑前磨去折裂线两侧基托

D 单体溶胀、涂塑基托外形

E 涂塑后迅速放人烫水中

答案：E

解析：自凝塑料涂塑成型后，把模型放入60℃水中浸泡半小时固化。所以答案是E项。

89、A1型题

【单】患者，女，1｜切缘切1/3折断，经治疗后要求做PFM全冠修复。若基底冠做得过短可能导致下列哪种情况？（  ）

A 明度增加

B 彩度增加

C 透明度增加

D 牙齿外形过短

E 切端部瓷裂

答案：E

解析：基底冠过短，会使切端瓷层过厚，容易瓷裂。

90、A1型题

【单】患者，女，39岁，21｜12制作耐火代型烤瓷贴面后反复出现贴面切1/3破裂，分析其原因不可能是下列哪项？（  ）

A 患者有紧咬牙或夜磨牙习惯

B 粘结前牙龈渗血没控制

C 患者经常咬甘蔗、骨头等硬物

D 贴面制作时切缘部分不均匀，厚薄不一

E 牙体预备时切缘或邻边缘磨除过多

答案：B

解析：B项为最佳答案。粘结时牙龈渗血没控制会导致血液污染粘结界面，影响树脂正常聚合，降低粘结耐久性，大大增加微渗漏，其后果往往会导致瓷贴面脱落而不是破损。

91、A1型题

【单】激光焊接时后一个焊点应覆盖前一个焊点的（  ）

A 50％

B 70％

C 60％

D 80％

E 90％

答案：B

解析：激光焊接时应注意后一个焊点应覆盖前一个焊点的70％，以保证焊接的质量。

92、A1型题

【单】根据热力学原理，单体沸点与下列周围环境中哪项因素有密切关系？（  ）

A 湿度

B 光线

C 压强

D 以上都是

E 温度

答案：C

解析：当液体沸腾时，在其内部所形成的气泡中的饱和蒸汽压必须与外界施予的压强相等，气泡才有可能长大并上升，所以，沸点也就是液体的饱和蒸汽压等于外界压强的温度。液体的沸点跟外部压强有关。当液体所受的压强增大时，它的沸点升高；压强减小时；沸点降低。

93、A1型题

【单】关于桩冠修复的要求下述哪一项正确？（  ）

A 牙根越多越牢固

B 桩径2mm以上

C 桩长应为根长1/2

D 桩长应为根长2/3

E 桩长最多等于根长

答案：D

解析：桩冠修复的要求：保证根尖不少于4mm的根尖封闭；保证桩的长度大于等于临床冠的长度；保证桩处于牙槽骨内的长度大于根在牙槽骨内总长度的一半；桩的直径一般不超过根茎的1/3是安全的；桩的形态取决于根的形态。

94、A1型题

【单】前牙固定义齿修复最好的固位体形式是下述哪一种？（  ）

A 开面冠

B 瓷熔附金属全冠

C 3/4冠

D 桩冠

E 嵌体

答案：B

解析：前牙固定义齿修复最好的固位体形式是瓷熔附金属全冠。

95、A1型题

【单】关于前牙3/4冠两邻轴沟制备的要求，下列哪一项正确？（  ）

A 沟的全长与牙长轴平行

B 沟与牙的唇面切2/3平行

C 近远中沟略向牙颈部聚合

D 近远中沟绝对平行

E 近远中沟的位置宜偏向舌侧

答案：B

解析：邻轴沟尽可能靠近唇侧，沟与唇面切2/3，及颈袖轴壁平行。

96、A1型题

【单】制作固定义齿最适合的年龄是（  ）

A 30～45岁

B 25岁以上

C 16～50岁

D 20～60岁

E 50岁以下

答案：D

解析：年龄过小容易在牙体预备时发生意外穿髓，年龄过大牙周组织萎缩明显，磨除牙体组织量大，比较难取得共同就位道。

97、A1型题

【单】下述哪一项不属于附着体义齿的缺点？（  ）

A 对患者的基牙及口腔条件要求较高

B 制作工艺较复杂

C 治疗时间长

D 易产生继发龋

E 费用较高

答案：D

解析：附着体义齿对患者的基牙及口腔条件要求较高，制作工艺较复杂，治疗时间长，费用较高。

98、A1型题

【单】聚甲基丙烯酸甲酯主要用于义齿基托及人工牙的制作，由粉剂和液体两部分组成。下列哪项不是该材料的组成成分？（  ）

A 镉红

B 增塑剂

C 镉黄

D 钛白粉

E 对苯二酚

答案：B

解析：粉剂又称自凝牙托粉，主要是PMMA均聚粉或共聚粉，还含有少量的引发剂BP0和着色剂（如镉红、镉黄、钛白粉）。液剂又称自凝牙托水，主要是MMA，还含有少量的促进剂、阻聚剂及紫外线吸收剂（如UV一327）。

99、A1型题

【单】某全牙列缺失患者，上颌明显前突，下牙弓明显短于上牙弓，后牙排列经常采用的方法是（  ）

A 上后牙数不变，下后牙数也不变

B 上后牙数不变，下后牙少排一个前磨牙

C 上后牙多排一个前磨牙，下后牙数不变

D 上后牙数不变，下后牙多排一个前磨牙

E 上后牙少排一个前磨牙，下后牙多排一个前磨牙

答案：B

解析：上颌弓宽于下颌弓者，应视颌弓长度，下颌两侧各少排一前磨牙或上颌两侧各多排一前磨牙。

100、A1型题

【单】患者，男，50岁，76321｜1256缺失，复杂局部义齿修复，戴义齿时发现塑料基托上有多处颜色深浅不一，其原因是（  ）

A 塑料老化

B 充填过多

C 塑料调拌不匀

D 充填不足

E 充填过晚

答案：C

解析：在临床操作过程中，单体含量过低，充填过早，热处理升温过快，出盒温度过高，搅拌不充分均能使义齿基托材料颜色发生改变。只有粉液比例适当，充分搅拌，缓慢升温及冷却，才可保证义齿树脂基托的颜色稳定性。